- 南峰中心幕墙防水补漏工程技术要求

- 一、施工内容：南峰中心幕墙及铝合金窗（外墙面）硅酮结构胶的清除、整体换胶，幕墙及幕墙边缘防水补漏、幕墙底面渗水防治、外墙管边渗水防治。

- 二、施工范围：南峰中心幕墙及幕墙边缘(离幕墙边框200mm范围）、铝合金窗

- 三、施工要求

- 1、材料要求：

- ①硅酮结构胶及密封、衬垫材料硅酮结构密封胶的性能应符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776-2005)和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》(GB 24266-2009)的规定。硅酮结构密封胶使用前，应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验，并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。硅酮结构密封胶不应与聚硫密封胶接触使用。同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶，硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶应有专项试验报告。硅酮建筑密封胶应符合《硅酮建筑密封胶》(GB/T14683-2003)的规定，密封胶的位移能力为土12.5%，采用中性硅酮建筑密封胶，耐高低温性-50℃至150℃的结构性强度。聚氨酯建筑密封胶的物理力学性能应符合《聚氨酯建筑密封胶》( JC/T 482-2003)的规定。

- ②硅酮结构密封胶、硅酮建筑密封胶及密封材料的质量保证资料:质量保证书和产品合格证、结构硅酮胶剥离试验记录、相溶性检验报告和粘结拉伸试验报告、进口商品的商检证。幕墙紧固件、五金件的质量保证资料:连接件产品合格证、钢材产品合格证、镀锌工艺处理质量证书以及螺栓、滑撑、限位器等产品合格证。

- ③在满足以上①、②条前提下，幕墙耐候胶品牌范围：

- 1.雨虹防水WS301硅酮耐候结构胶

- 2.千居美998中性硅酮幕墙结构胶

- 3.瓦克(WACKER)中性硅硐幕墙结构胶

- 4.硅宝999中性硅酮耐候密封胶

- 5.白云山SS621硅酮结构胺

- 6.陶熙(DOWSIL)道康宁995进口结构胶

- 7.彩弘 N939 室外耐候结构胶

- 8.美国GE SSG4800J中性硅酮结构密封胶

- 9.杭州之江金鼠JS6000外墙幕墙胶/JS-8000双组份结构胶

- 10.西卡WS-305S大型幕墙耐候密封胶

- （投标单位需选定其中一个品牌）

- ④橡胶材料应符合《建筑门窗、幕墙用密封胶条》(GB/T24498-2009)《工业用橡胶板》(GB/T 5574-2008)《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》(HG/T3099-2004)的规定，宜采用三元乙丙橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶。玻璃支承垫块宜采用邵氏硬度为 80~90的氯丁橡胶等材料，不得使用硫化再生橡胶、木片或其他吸水性材料。不同金属材料接触面设置的绝缘隔离垫片,宜采用尼龙、聚氯乙烯(PVC)等制品。

- ⑤幕墙采用聚乙烯泡沫棒作为填充材料，其密度应不大于37kg/m3玻璃幕墙采用的低发泡间隔双面胶带，其质量要求如下:(1)当玻璃幕墙风荷载小于或等于 1.8kN/m2时，宜选用聚乙烯树脂低发泡双面胶带。(2)当玻璃幕墙风荷载大于1.8kN/m2时，宜选用中等硬度的聚胺基甲酸乙脂低发泡间隔双面胶带。(3)中等硬度的聚胺基甲酸乙脂低发泡间隔双面胶带或聚乙烯树脂低发泡双面胶带，其厚度宜比结构胶厚度大1mm。与单组分硅酮结构密封胶配合使用的低发泡间隔双面胶带，宜具有透气性。

- ⑥防水涂料品牌范围：东方雨虹YUHONG、西卡SIKA、科顺CKS、卓宝JOABOA、德高DAVCO、马贝MAPEI

- ⑦透明防水胶品牌范围：立邦、东方雨虹YUHONG、德高DAVCO、三棵树、科顺CKS

- ⑧发泡剂品牌范围：千居美黄金型、雨虹防水 PU200加强型、威卡固NIKAGU加强型VPU305 、速的奥发泡胶

- 主要机具：

- ①本工程高空作业工具不限于：高空作业平台、吊篮、吊绳、升降机、登高车等。

- ②打胶除胶工具、介刀等

- ③打胶前贴好美纹纸

- 3、玻璃幕墙（局部）漏水修补方案：

- ①先找到漏水的具体位置，常见的漏水位置包括窗户框体、密封耐候胶、玻璃边缘和四周的密封胶条。找到漏水位置，去除原有密封胶且清理干净后，采用专用的密封胶进行补缝。

- ②在进行换胶补胶之前，需要将漏水位置周围的区域进行清理，确保表面干净无尘。同时，尽量选择干燥的天气进行施工，以免雨水再次侵入漏水处。使用合适的密封胶器械将密封胶均匀地涂抹于漏水位置，确保其填充整个漏缝。使用专业的工具可以确保密封胶的均匀涂抹，并且保证其密封效果。

- ③换胶补胶后，需要等待一定的时间，让密封胶充分固化。一般情况下，固化时间需要根据密封胶的说明书来确定，一般在24小时内即可固化完全。在固化期间，建议避免其他物体对修补处的碰触，以免影响修补效果。此外，可以增设排水系统，确保雨水及时排出，减少对幕墙的冲击。

- 4、玻璃幕墙边缘(离幕墙边框200mm范围）防水补漏施工流程：

- 基层清理→裂缝处理→孔洞修补→防水处理→密封处理→保护层施工→检查验收

- ①基层清理:清除外墙表面的污垢、灰尘、空鼓的饰面等。对于裂缝、疏松部位，进行凿除和清理。

- ②裂缝处理:对于较宽的裂缝，先进行开槽处理。用专用的裂缝修补材料填充裂缝，确保填充密实。

- ③孔洞修补:采用修补材料进行封堵。

- ④防水处理:在外墙涂刷防水涂料，确保涂层均匀、无漏涂。重点部位如阴阳角、穿墙管根部等要加强处理。

- ⑤密封处理:对与墙体连接处等缝隙，使用密封胶进行密封。部分加强位置涂刷透明防水胶。

- ⑥保护层施工:根据现场情况在外墙防水层上施工保护层，如水泥砂浆保护层等。

- ⑦检查验收:施工完成后，进行全面检查，查看有无漏涂、裂、空鼓等问题。进行淋水试验，检查防水效果。

- 5、玻璃幕墙换胶施工流程：

- 铲除开（龟）裂耐候胶→基层清理→玻璃周边贴美纹纸→重新打耐候胶→室外幕墙硅酮耐候胶→清理美纹纸及突出毛刺→淋水试验→验收。

- ①检查高空作业工具合格证、人员资格证、设备操作证等各项安全措施，施工前做好高空作业安全技术交底。

- ②清理干净原有密封胶，保证缝隙干净无尘土、无积水。
③在缝隙填塞符合规格的泡沫胶棒或发泡胶。
④在幕墙模块缝隙两边粘贴美纹纸。
⑤将合格的耐候密封胶均匀地打入缝隙里。
⑥用专业压胶铲刀将密封胶压实，再次回刮并刮出统一的弧度，达到美观顺畅，满足防水的要求。
⑦撕掉美纹纸放入桶内，以免污染墙体。

- 6、幕墙打胶换胶有哪些注意事项?

- ①填好泡沫塑料条后，粘贴美纹纸。贴美纹纸时要横平竖直，不能扭曲，

- ②涂胶过程中，注胶应连续饱满，刮胶应均匀光滑。注胶应自下而上，注意均匀注射。注胶后，对胶缝表面进行刮削和修整，克服起泡现象。

- ③整个注胶过程中不允许胶水污染玻璃和铝框。

- ④避免在恶劣天气如大风、大雨、高温或低温等情况下施工，确保施工质量。如果在炎热的夏天施工，温度会很高。当太阳把金属板暴露在阳光下，铝单板表面温度会达到80度，注胶容易造成胶缝起泡。所以这个季节注胶尽量在下午后半段或者阴天进行，防止起泡。

- ⑤服从南峰物业管理，施工时间、施工位置、施工所需场地需提前与南峰物业预约并得到物业同意后方可施工。

- ⑥文明施工，保持场地整洁，不得干扰办公楼正常运作。

- 施工单位施工必要条件：

- ①高空作业人员须持有高处作业证方可施工，高空作业平台操作员须持有操作证。

- ②幕墙每部位原胶体铲除及打胶施工完成现场需照相记录，并附施工位置说明，以便甲方检查施工质量。

- ③做好安全防护措施和成品保护。进场后施工单位限时自行排查幕墙玻璃质量后方可施工。如无发现幕墙玻璃存在质量问题，施工后出现的幕墙玻璃损坏由施工单位承担维修责任；需采取防护措施，防止吊蓝与幕墙玻璃碰撞。

- ④施工单位根据现场实际情况，在施工进场后3天内，提交施工作业方案、施工进度计划表、作业人员配置计划表、防护措施方案给甲方审核。

- ⑤施工方在大面积施工之前，必须按甲方要求做好施工样板，施工样板经甲方验收合格后才允许进行大面积施工。

- 其它

- 1、防水工程质保期至少五年，具体以合同约定为准。

- 2、外墙淋水试验持续时间不能少于十二小时。漏水修复完工部位用短时高压水枪淋水30分钟检查窗边塞缝防水质量。淋水实验所需费用施工单位承担。

- 工程技术中心

- 2024.06.26