一、前言

（一）、工程概况

常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目拟建场地位于东莞市常平镇司马村常平环保专业基地内。拟建主要建筑物为2栋3层厂房和1座地上1层地下1层废水收集池。另在场地东侧沿南北走向建排水沟一条，开挖深度约1.8m。

受东莞市荣欣实业投资有限公司委托，我院对该拟建场地进行岩土工程勘察，勘察阶段属详细勘察。

（二）、勘察目的、要求和执行的技术标准

1、本次勘察的主要目的、要求：

1）查明场地地基岩土层的岩性与分布特征，以及各地层的物理力学性质，并提供各地基土层的承载力特征值；

2）查明场地内的不良地质现象的成因和分布；

3）查明场地地下水埋藏情况，并进行室内水质分析，根据实验结果分析评价，判断其对砼及钢结构的腐蚀性；

4）分析场地的稳定性；

5）为设计部门提供可行的基础类型及所需的地基基础设计参数。

2、本次勘察所依据的技术标准：

1）《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

2）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

3）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

4）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）

5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

7）《广东省建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）

8）《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》（DBJ/T 15-22-2008）

9）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)

10）《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99：98）

（三）、岩土工程勘察等级

根据区域地质构造条件，结合工程破坏后果及场地复杂程度等判断：工程重要性等级为三级，场地及地基等级为二级，综合评定岩土工程勘察等级为乙级。

（四）、勘察工作布置、勘察方法及完成工作量

1、勘探孔布置

本次勘察根据建设单位提供的设计图纸，依据国家规范，沿建筑物角点布孔。2018年4月本工程布置钻孔27个，现规划变更，补充钻孔13个，共布置40个钻孔。其中技术孔（取土标贯孔）10个，鉴别孔（标贯孔）17个，孔位全部用GPS测放，本次勘察采用大地2000坐标及1985国家高程。

2、勘察工作方法

- 本次勘察外业工作严格按有关规范和设计相关要求进行。

1)、钻探：采用XY-1A型钻机施工，采用φ127mm合金钻头开孔，土层和基岩段地层以φ108mm合金钻头钻进，采用泥浆护壁工艺，岩芯采取率一般为65%～100%之间，符合相关要求。
    2)、原位测试：标准贯入试验采用自动脱钩的自由落锤法，落距76cm，锤重63.5kg，主要在砂土、粘性土及全、强风化岩层中进行；原位测试数据不少于6组。
    3)、取样：钻探取土试样孔的数量不少于勘探孔总的1/3；对流塑状的软土，采用薄壁取土器静压法取Ⅰ级原状样，可～硬塑状的粘性土采用厚壁取土器重锤少击法取原状样，砂土取岩芯管或标贯器内的扰动样，岩样在岩芯管内采取，水样采用专用样瓶（容量≥500ml）采取地下水样及地表水样，其中一瓶添加大理石粉后密封，对所取原状样进行现场封蜡，并贴标签，及时送试验室进行测试工作。
    4)、室内试验：室内岩土的物理力学性质实验按设计要求及有关规范、规程执行，对所采取的原状样均进行常规试验；对所采取的砂样进行颗粒分析试验；对所采取的岩石试样进行单轴抗压试验；对所采取的地下水样进行水质简易分析测试。本工程室内土工试验及水质分析测试由广州中材矿产研究测试有限公司完成。
    5)、资料整理工作：勘察地质资料由地质工程师现场编录收集、对钻探岩芯样拍摄数码照片存档，并经综合归纳后出勘察成果，室内资料的整理采用理正专业勘察软件及各项测试工作的专门软件对所有图件和各项岩土数据进行处理；整个勘察工作实行文明施工、安全生产，勘察质量符合设计文件及现行规范、规程要求，可作为本工程项目设计、施工阶段工程地质依据。

3、工程工作量

本次勘察分两次进行，2018年4月完成27个钻孔，2022年10月完成13个钻孔，本工程共完成工作量见表1。

表1                  勘察工作量一览表

| 完 成 项 目 | 单 位 | 完 成 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻 孔 | 个 | 890.7米/40孔 | 2018年4月勘察503.9米/27孔 2022年10月勘察386.6米/13孔 |
| 土样（常规） | 件 | 15 |  |
| 土样（腐蚀性） | 件 | 2 |  |
| 水 样 | 件 | 2 |  |
| 标 贯 测 试 | 次 | 109 |  |
| 剪切波测试 | 点 | 2 |  |
| 勘 察 报 告 | 册 | 5 |  |
| 岩 芯 照 片 | 份 | 5 |  |

二、场地工程地质条件

（一）、地形、地貌

拟建场地位于东莞市常平镇司马村常平环保专业基地内，其原始地貌为低山丘陵及其周边地貌单元。钻机进场作业时，场地地表覆盖茂密的草本植物，场地尚未平整，场地内高差起伏稍大，钻孔孔口标高位于12.27～16.21m之间。拟建建筑物与周边既有建筑距离较远。

图1     拟建场地位置示意图

拟建场地位置

（二）、区域气候特征

根据区域地质资料，东莞市位于广东省中南部，濒临南海，地处北回归线以南，珠江三角洲河网区的东北偶。海洋和大陆均对东莞气候有非常明显的影响，属于温和多雨的热带和亚热带季风气候区，冬季气温偏高，多晴好天气，光照充足，并无寒冬；春季春光明媚，温暖湿润，但多阴雨天气；夏季夏长不热，期间降雨充沛，出现暴雨情况较多；秋季多晴朗天气，少降水。

根据区域气象资料，1996～2000年，年平均气温为23.1℃。最暖为 1998年，年平均气温为23.6℃；最冷为1996年， 年平均气温为22.7℃。一年中最冷为1月份，最热为7月份。年极端最高气温37.8℃（出现在1999年8月20日），年极端最低气温3.1℃（出现在1999年12月23日）。 2007年，全市年平均气温22.9℃，较常年偏高0.6℃，是自1951年以来的第七暖年。

本区雨量集中在4～9月份，强降水主要集中在6、8月份，其中4～6月为前汛期，以锋面低槽降水为多。7～9月为后汛期，台风降水活跃。1996～2000年年平均雨量为1819.9mm。最多为1997年，年雨量2074.0mm；最少为1996年，只有1547.4mm。常受台风、暴雨、春秋干旱、寒露风及冻害的侵袭。2007年全市年平均降水量1819mm，接近历年平均值（1780mm）。

（三）、区域地质构造和地震效应

拟建项目位于位于东莞市常平镇。根据区域地质资料，东莞市地质构造上，位于北东东向罗浮山断裂带南部边缘的北东向博罗大断裂南西部、东莞断凹盆地中。地势东南高、西北低。区域构造资料表明，没有发现活动断裂在本工程场地经过，上述区域内主要断裂为非全新世活动断裂，不会对工程场地的稳定性造成影响。

区域内历史上地震运动以微震为主，一般震级1-3级，东莞于1372-1621年间发生过7次有感地震，深圳从1567-1770年间发生过2.5级地震。1970-1975年在深圳、南头、九龙、沙头角、大鹏湾及东莞长安等地发生过11次地震，震级1-2.4级。

图2         广东省区域地质构造图

（四）、场地岩性特征

根据勘察结果，在钻探深度范围内，场地所揭露的第四系土层主要有填土层、冲积层和残积层，基岩为砂岩（K）。现将各岩土层的工程地质性质及其分布特征自上而下具体分述如下：

1、填土层〖Qml〗

填土〖层号1〗：黄色,新近填土，填料以粘性土为主,局部夹石块，稍湿，松散。该层层顶标高为12.27～16.21m，层厚约1.5～4.8m，该层普遍分布。

该层结构较松散，密实程度不均匀，本层不予提供承载力特征值。

2、冲积层〖Qal〗

1）粘土〖层号2-1〗:浅黄、浅灰色，冲积成因,粘性较强，刀切面稍光滑，湿，软～可塑。该层层顶标高为7.77～12.71m，层顶埋深约1.6～5.1m，层厚为0.9～10.3m左右。共33个钻孔有遇见该层。

该层标贯测试31个，修正后最大值为7.3，最小值为4.4，平均值为5.8，标准差为0.9，变异系数0.16，标准值为5.6。

表2         2-1层物理力学指标统计表

| 项 目 | 最小值 Xmin | 最大值 Xmax | 平均值 Xm | 数据个数 n | 标准差 σ | 变异系数 δ | 标准值 Xk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W(%) | 34.3 | 42.5 | 38.4 | 10 | 2.5 | 0.07 |  |
| γ(kN/m3) | 17.76 | 18.93 | 18.18 | 10 | 0.4 | 0.02 |  |
| e | 0.900 | 1.149 | 1.040 | 10 | 0.073 | 0.07 |  |
| WL(%) | 42.4 | 48.6 | 45.6 | 10 | 2.1 | 0.05 |  |
| WP(%) | 23.1 | 27.6 | 25.1 | 10 | 1.3 | 0.05 |  |
| IP | 18.5 | 22.5 | 20.5 | 10 | 1.3 | 0.07 |  |
| IL | 0.56 | 0.76 | 0.65 | 10 | 0.06 | 0.09 |  |
| C(kPa) | 16.2 | 22.5 | 18.8 | 10 | 1.9 | 0.10 | 17.7 |
| ф(度) | 4.8 | 10.3 | 7.4 | 10 | 1.8 | 0.24 | 6.4 |
| a1-2(MPa-1) | 0.47 | 0.63 | 0.53 | 10 | 0.06 | 0.10 | 0.56 |
| Es(MPa) | 3.23 | 4.38 | 3.87 | 10 | 0.35 | 0.09 | 3.7 |

该层具中高压缩性，中低强度, 结合地区经验及土工实验，推荐其地基承载力特征值：fak＝140 kPa。

2）淤泥质土〖层号2-2〗：深灰、黑色,冲积成因，以粉粘粒为主,局部含腐物,滑感好,稍有异味,饱和,软～流塑。该层层顶标高为3.88～12.60m，层顶埋深约1.5～11.0m，层厚为1.0～9.2m左右。共30个钻孔有遇见该层。该层取原状样6件，物理力学性质指标统计表见表3：

表3         2-2层物理力学指标统计表

| 项 目 | 最小值 Xmin | 最大值 Xmax | 平均值 Xm | 数据个数 n | 标准差 σ | 变异系数 δ | 标准值 Xk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W(%) | 42.3 | 54.0 | 48.0 | 8 | 3.6 | 0.08 |  |
| γ(kN/m3) | 16.48 | 17.27 | 16.81 | 8 | 0.3 | 0.02 |  |
| e | 1.193 | 1.420 | 1.289 | 8 | 0.079 | 0.06 |  |
| WL(%) | 40.8 | 49.2 | 44.3 | 8 | 2.8 | 0.06 |  |
| WP(%) | 22.5 | 26.1 | 24.5 | 7 | 1.3 | 0.05 |  |
| IP | 17.2 | 22.1 | 19.1 | 8 | 1.6 | 0.08 |  |
| IL | 1.08 | 1.33 | 1.19 | 8 | 0.09 | 0.07 |  |
| C(kPa) | 8.7 | 15.6 | 11.7 | 8 | 2.1 | 0.18 | 10.3 |
| ф(度) | 3.5 | 6.1 | 4.5 | 8 | 0.9 | 0.20 | 3.9 |
| a1-2(MPa-1) | 0.67 | 1.07 | 0.86 | 8 | 0.13 | 0.15 | 0.94 |
| Es(MPa) | 2.27 | 3.28 | 2.71 | 8 | 0.33 | 0.12 | 2.5 |

该层标贯测试10个，修正后最大值为2.6，最小值为0.9，平均值为1.8，标准差为0.5，变异系数0.26，标准值为1.5。

根据标贯测试及室内土工试验结果结合野外鉴定，该层地基承载力特征值的经验值：fak＝50 kPa。

3）细砂〖层号2-3〗:黄、灰白色,冲积成因,石英质,砂质分选性较好,呈次圆状,含粘粒约10%，饱和,松散。该层层顶标高为-0.88～9.84m，层顶埋深约5.8～15.2m，层厚为1.7～4.5m左右。共9个钻孔有遇见该层。该层取砂样1件做颗粒分析试验。

该层标贯测试5个，修正击数分别为6.2、8.0、7.6、5.3、5.8。

根据标贯测试及室内土工试验结果结合野外鉴定，该层地基承载力特征值的经验值：fak＝80 kPa。

3、残积层〖Qel〗

粉质粘土〖层号3〗: 棕红、紫色,系砂岩风化残积而成,以粉粘粒为主,略具砂感，遇水易软化,稍湿,硬塑。该层层顶标高为-5.38～10.76m，层顶埋深约5.0～19.7m，层厚为1.2～19.1m左右。共23个钻孔有遇见该层。

该层标贯测试21个，修正击数最大值18.5击，最小值10.4击，平均13.4击，标准差2.2，变异系数0.17，标准值12.6。

表4         3层物理力学指标统计表

| 项 目 | 最小值 Xmin | 最大值 Xmax | 平均值 Xm | 数据个数 n | 标准差 σ | 变异系数 δ | 标准值 Xk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W(%) |  |  | 21.6 | 1 |  |  |  |
| γ(kN/m3) |  |  | 19.0 | 1 |  |  |  |
| e |  |  | 0.692 | 1 |  |  |  |
| WL(%) |  |  | 33.2 | 1 |  |  |  |
| WP(%) |  |  | 20.1 | 1 |  |  |  |
| IP |  |  | 13.1 | 1 |  |  |  |
| IL |  |  | 0.11 | 1 |  |  |  |
| C(kPa) |  |  | 32.5 | 1 |  |  |  |
| ф(度) |  |  | 18.5 | 1 |  |  |  |
| a1-2(MPa-1) |  |  | 0.34 | 1 |  |  |  |
| Es(MPa) |  |  | 5.02 | 1 |  |  |  |

该层具中等压缩性，中等强度, 结合地区经验及土工实验，推荐其地基承载力特征值：fak＝200 kPa。

4、基岩〖K〗

1）全风化砂岩〖层号4-1〗: 紫色,岩石组织结构基本破坏,但尚可辨认,并有微弱残余结构强度,手捻可碎,遇水易软化,岩芯呈坚硬土状。该层层顶标高为-1.29～4.96m，层顶埋深约10.8～15.4m，层厚为1.2～6.3m左右。共3个钻孔有遇见该层。

该层标贯测试2个，修正击数分别为26.6、28.8。

该层具较低压缩性，较高强度, 结合地区经验，综合分析，推荐其地基承载力特征值：fa＝300 kPa。

2）强风化砂岩〖层号4-2〗：灰黄、紫色,岩石组织结构大部分已破坏,风化裂隙发育, 岩芯主要呈半岩半土状，少量土状，遇水易软化,干钻不易钻进。该层层顶标高为-10.48～7.31m，层顶埋深约6.6～24.5m，层厚为5.0～17.3m左右。该层普遍分布，但未揭穿其底板。

该层标贯测试40个，修正击数最大值57.7击，最小值42.2击，平均49.9击，标准差3.5，变异系数0.07，标准值48.9。

本场地强风化岩石属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。结合地区经验及现场钻进的难易程度，综合分析，推荐其地基承载力特征值：fa＝500 kPa。

3）中风化砂岩〖层号4-3〗：灰白、浅灰色，原岩结构部分破坏，风化裂隙发育,主要成分为黏土矿物，岩芯呈碎块～短柱状,其结构较致密，岩质较软, 岩芯遇水易软化，钻进较困难。该层层顶标高为-17.31～-7.59m，层顶埋深约21.5～31.1m，层厚为1.0～1.3m左右。BK1～BK13孔揭露该层，但均未揭穿其底板。

本场地中风化岩石属软岩，岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。现结合地区经验及现场钻进的难易程度，综合分析，推荐其地基承载力特征值：fa＝1300 kPa。

（五）、地下水

根据勘察结果，拟建场地地下水主要为上层滞水和基岩裂隙水两种类型，贮存于第四系各土层孔隙及基岩风化裂隙中。场地地下水主要依靠大气降水及地表水入渗补给，以蒸发及由高水头位置向低水头位置径流方式排泄。

受钻探和近期气候因素影响，勘察期间测得场地地下混合水位埋深为2.0～4.2m左右，地下水水位的标高为8.77～13.61m左右。据调查，场地地下水随季节性变化而变化，在旱季水位约下降1.0m，雨季水位约上升2.0m。

本场地地下水按渗透性划分主要表现为B类（弱透水层中的地下水），局部为A类（强透水层中的地下水）。场地地下水取样分析结果显示：HCO3-=1.040～1.469mmol/L，Cl-=24.19～27.12mg/L，侵蚀性CO2=4.94～9.42mg/L，PH=6.56～6.71。参照<<岩土工程勘察规范>>（GB50021-2001）（2009年版）关于地下水腐蚀性的评价标准判断：场地环境类别为Ⅱ类，本场地地下水（土）对砼具微腐蚀性；对混凝土中的钢筋具微腐蚀性。土对钢结构具微腐蚀性。地下水对钢筋混凝土、钢结构腐蚀防护，可采用增加水泥标号及涂防腐剂等方法，同时应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）的规定。

三、岩土工程分析与评价

（一）、场地稳定性与适宜性评价

根据区域地质资料分析，区域内断层距离本场地较远，对工程的影响较小。另根据野外钻探亦未发现断层、岩溶、滑坡泥石流和地面沉降等不良地质作用和地质灾害，故场地稳定。场地填土较厚，淤泥发育，地基稳定性较差，经适当处理，适宜工程建设，本场地属抗震不利地段。

（二）、地震烈度及场地类别

按国家标准《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）第4.1.5条，在该场地内选取ZK1、ZK10、ZK27等3个代表性钻孔进行等效剪切波速计算：Vse为212～354m/s，覆盖层厚度为15.0～30.5m，场地内覆盖土层主要为中软～中硬土，场地类别为Ⅱ类场地。（土层剪切波经验值和计算结果见表5和表6）

表5            各土层剪切波速经验值

| 地层 | 填土 | 粘土 | 淤泥质土 | 细砂 | 粉质粘土 | 全风 化砂岩 | 强风 化砂岩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3 | 4-1 | 4-2 |
| VS | 140 | 160 | 125 | 150 | 230 | 330 | 420 |

表6            场地土层剪切波速值

| 孔号 | 等效剪切波速(m/s) | 覆盖层厚度(m) | 场地土类型 | 场地类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK1 | 187 | 21.8 | 中软土 | Ⅱ |
| ZK10 | 211 | 15.0 | 中软土 | Ⅱ |
| ZK27 | 204 | 20.7 | 中软土 | Ⅱ |

注：该剪切波速值是根据各土层波速经验值结合国家规范估算而得，可能与实测剪切波速值之间存在差异，若有实测值应以实测值为准。

根据东莞市建设局文件《关于我市建设工程抗震设计有关问题的通知》（东建字【2004】32号）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中我国主要城镇抗震设防烈度和设计地震分组划分：本场地所在地区抗震设防烈度为Ⅵ度，其设计基本地震加速度值为0.05g。设计地震分组为第一组，建筑的设计特征周期为0.35s。

（三）、地基土评价

1、均匀性和稳定性评价

场地区域为土层覆盖，从整个场地地质勘察结果来看，层位分布稍不均匀，层面起伏及层厚变化较大的特点，属不均匀地基。

本工程浅部土层物理力学性质差，普遍分布软弱土层，不适宜采用浅基础，浅基础稳定性差。当采用桩基础时，持力层的岩面起伏变化大，导致桩长或桩底标高相差较大。选用摩擦桩时，原则上应深入强风化岩一定深度且确保沉桩时不能断桩；选用嵌岩桩时，为确保桩基础抗倾覆稳定性，同一承台或临近桩位处的最深完整岩面应嵌入不少于0.5米，其他桩位应加大嵌岩深度。因此，本工程采用桩基础稳定性差，但经采用合理成桩方案可进行工程建设。

2、特殊性岩土（不良地质层）评价

1）填土层（层序号1）

该层结构松散，密实程度不均匀，强度低，在设计中应考虑其不利影响。

2）风化层（层序号3、4-1、4-2）

该土层具“遇水易软化”特性，根据本场勘察结果显示，其风化层呈现不均匀特点，全风化、强风化层中时有软硬夹层，该现象对桩基础施工构成不利因素，在设计中应充分考虑其不利影响。

3、建筑地基评价

1.填土〖层号1〗：该层厚度大，松散状，均匀性差，不能作为建筑物基础持力层。

2.粘土〖层号2-1〗：软～可塑状，物理力学性质一般，承载力一般。

3.淤泥质土〖层号2-2〗：软～流塑状，物理力学性质差，承载力低。

4.细砂〖层号2-3〗：结构松散，物理力学性质较差，承载力较低。

5.粉质粘土〖层号3〗：硬塑，物理力学性质中等，承载力中等。

6.全风化砂岩〖层号4-1〗：物理力学性质较好，承载力较高。

7.强风化砂岩〖层号4-2〗：物理力学性质好，承载力高。

8.中风化砂岩〖层号4-3〗：物理力学性质好，承载力高。

（四）、基础方案评价

根据拟建场地地基岩土层的工程地质性质及其分布特征，并结合拟建建筑的结构特点及场区的周围环境、施工条件等因素，综合考虑，现提出如下地基基础方案，供甲方及设计部门参考：

1、预应力管桩基础

本工程建议采用预应力管桩基础，并以第4-2层强风化岩为桩基持力层。实际桩长根据设计的单桩承载力特征值以及现场施工情况确定。

桩基工程正式施工前，应进行试桩，以核实施工条件，核实相应的桩尖标高，核实单桩承载力。桩基施工应符合广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)规定，并按该规范要求进行验收。

2、成桩可能性

该场地表层可支持桩机移动和施工；预应力管桩可穿透上部土层进入持力层；桩端持力层为4-2层强风化岩，可取得较大的单桩承载力；对于局部持力层埋深较浅的地方，若无法达到有效桩长，可采取预钻孔方式处理，本场地远离镇中心和居民区，成桩工艺可选择锤击桩。

3、负摩阻力

该场地中1填土、2-2淤泥质土和2-3层细砂层在建筑物正常使用中均会对桩基础的桩侧产生负摩擦力，建议负摩阻力系数分别取0.38、0.25和0.35。

4、地基变形分析评价

地基变形特征可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。对于塔楼、商业裙楼等建筑，其变形应由沉降差控制，必要时尚应控制平均沉降量。根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011的规定，Hg＞100m的高层建筑的整体倾斜（基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值）允许值为0.002，平均沉降量允许值为200mm。

根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）中10.2.11条规定，嵌岩桩可不进行沉降验算。当采用预应力管桩，以强风化4-1层作为桩基持力层时，根据地区经验，桩基沉降变形可满足相关要求。

主楼与裙楼或附属地下建筑因荷载差异较大，当建筑物采用不同类型基础或置于不同的持力层之上时，设计应进行高低层建筑差异沉降分析评价，当预测的差异沉降可能超过现行规范标准或设计的限制，为减少地基差异沉降的不利影响，建议以下措施：

1调控地基持力层。高层建筑部分宜选择固结较快、后期沉降小的土层和岩层；裙房部分宜选择压缩性相对较高的土层。

2不同建筑物或建筑部分的建造顺序。

3设置沉降缝或施工缝(后浇带)及其位置，施工后浇带的浇注时间。

4适当扩大高层建筑部分基底面积。

5低层裙房、地下建筑物采用条基或独立柱基(加防水板)，增加结构自重、配重或覆土。

6在不影响建筑使用功能的条件下，适当增加裙房墙体结构。

7调整高层建筑与裙房之间的连接刚度，或进行桩长、桩径、桩间距的优化。

8进行局部换土、加固处理或采用局部深基础方案。

9减少地基差异沉降的措施，宜兼顾建筑基础结构抗浮问题等。

具体防范措施由设计单位根据当地经验予以选择。

5、桩基施工对环境影响的评价

在桩基施工过程中将产生噪音、粉尘、泥浆、尾气、固体废弃物等，对环境会产生不利影响，甚至污染环境。管桩施工时，应特别注意对噪音的控制，防止施工噪音对周边居民的日常生活的影响；灌注桩施工时，应防止泥浆、污水、油污对环境造成污染。针对以上桩基施工产生的环境影响，应采取有效的防范措施，加强对环境的保护，尽量避免其对环境的不利影响。

6、特殊性岩土对桩基设计和施工的影响

1）人工填土在本场地内普遍分布，其厚度变化较大，物质组成不均匀。当采用旋挖成孔灌注桩时，易产生塌孔，对施工速度和成桩质量造成不利影响。施工时，可采用孔口设置钢护筒、正（反）循环泥浆护壁等方法辅助稳定。

2）场地内普遍分布的淤泥质土层对桩基础施工构成不利因素。软弱土层厚度较大时容易造成偏桩，打桩完成后基坑开挖也可能造成桩的扰动和倾斜。且该层未完成自重固结，可能对桩侧产生负摩阻效应，防治措施可采用水泥土搅拌桩对软弱层进行处理。

3）场地内广泛分布的强、中风化岩层，在浸水后易软化、崩解，强度急剧降低。当采用钻（冲）孔灌注桩或旋挖成孔灌注桩时，容易造成桩底沉渣过厚，影响桩基质量。建议施工时，根据设计和规范要求进行清孔并及时浇筑桩基混凝土，以保证成桩质量。当采用预应力管桩时，应对管桩进行封底处理，以防持力层遇水软化。

4）场地内岩层面起伏较大，可考虑进行施工勘察，以保证成桩质量。

7、地下水对桩基设计和施工的影响

根据本次勘察结果，场地内地下水位较高，场地内发育有细砂等强透水层，地下水相对较丰富。当采用桩基时，地下水对桩基主要影响评价如下：

1）基坑内外水头高差较大，钻（冲）孔桩、旋挖桩、人工挖孔桩钻（挖）至砂层时水力梯度骤变易引起水土流失而导致孔壁坍塌，桩身浇灌时容易产生缩径、断桩、夹泥等质量问题。

2）地下水动力作用强时，场地内地下水渗流强烈，易带走尚未凝固的桩身混凝土中的水泥浆，使桩身混凝土产生大量的孔洞、蜂窝等质量问题。

3）强风化岩遇水易软化，承载力急剧降低，易导致单桩承载力不满足设计要求。

有关基础设计参数见表7。

（五）、基坑支护方案评价

本工程拟建地下废水收集池1间，开挖深度约5m，地下室底板标高约9.4m左右。基坑四周均为空地，无地下管线。根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—2012）基坑工程安全等级为二级。

现根据本次勘察结果，结合基坑场地现状，提出基坑支护建议如下。

1、基坑开挖支护、止水方案

地下室1层，基坑开挖深度约5m，基坑底标高约为-9.4m，则基坑坑底主要坐落在2-1层黏土上，开挖深度范围内的主要土层为填土、淤泥质土和黏土层。基坑开挖深度不大，且开挖面积较小，可考虑采用钢板桩支护后开挖。

2、基坑地下水控制

由于基坑开挖范围内地下水匮乏，因此可不考虑止水措施，可在基坑四周设置明沟排水降低坑内水位。

3、地下室抗浮设计

由于场区无地下水长期观测资料，现结合场区地形地貌、地理位置、地下水补给、排泄条件、天然洪水期水位因素及勘察期间由钻孔所得的简易水文地质资料、同时参考本项目的±0.00m设计标高。地下室抗浮设计水位建议按室外地坪设计标高取值。

由于本工程建筑物的基础以及基坑工程位于地下水位以下，设计时应进行地下室抗浮稳定性验算，验算公式为W/F≥1.05，若抗浮稳定性无法满足要求，本工程应考虑设置抗浮锚杆或抗拔桩进行抗浮设计。

4、基坑监测

拟建基坑开挖深度不大，但地质条件较差，基坑施工期间应按照规范要求进行基坑监测。

5、基坑工程风险

本场地上部为填土和软弱土层，基坑在开挖过程中容易出现垮塌事故。场地地下水对基坑坑底浸泡和软化基坑周边土层，对基坑的稳定性造成破坏。基坑支护方案应由具备相应资质的设计单位进行设计，图纸通过专家会审后方可实施。基坑施工时应严格按图施工，尽量降低施工风险。

基坑支护设计所需的岩土技术参数见表7。

四、结论与建议

本报告主要从工程的角度，阐述拟建场地普遍存在的工程地质特征，有些工程地质特征实际上就是在设计、施工中必须注意的问题。

1、本报告采用大地2000坐标和1985国家高程系统。

2、场地野外钻探未发现断层、岩溶、滑坡泥石流和地面沉降等不良地质作用和地质灾害，故场地稳定。场地填土较厚，淤泥发育，地基稳定性较差，经适当处理后适宜工程建设，本场地属抗震不利地段。

3、拟建场地的场地类别为Ⅱ类。

4、本场地抗震设防烈度为Ⅵ度，其设计基本地震加速度值为0.05g。设计地震分组为第一组，建筑的设计特征周期为0.35s。

5、本场地地下水（土）对砼具微腐蚀性；对混凝土中的钢筋具微腐蚀性。土对钢结构具微腐蚀性。地下水对钢筋混凝土、钢结构腐蚀防护，可采用增加水泥标号及涂防腐剂等方法，同时应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）的规定。

6、根据区域地质构造条件，结合工程破坏后果及场地复杂程度等判断：工程重要性等级为三级，场地及地基等级为二级，综合评定岩土工程勘察等级为乙级。

7、基础施工中若出现地质异常情况，应及时通知勘察设计技术人员现场解决。

表7           岩土设计参数表

| 土层名称 | 层号 | 地基岩土承 载力特征值 fak/fa kPa) | 压缩模量 Es(Mpa) | 重度 γ(kN/m3) | 粘聚力 C（KPa） | 内摩擦 角φ(0) | 预应力管桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 桩侧阻力特征值qsa(kPa) | 桩端阻力特征值qpa(kPa) |
| 填 土 | 1 | - | - | 17.5 | 10 | 8 | 12 | - |
| 粘 土 | 2-1 | 140 | 3.4 | 18.0 | 17 | 5.5 | 18 | - |
| 淤泥质土 | 2-2 | 50 | 2.4 | 16.9 | 8 | 3.9 | 10 | - |
| 细砂 | 2-3 | 80 | - |  |  | 25 | 16 | - |
| 粉质粘土 | 3 | 200 | 5.0 | 18.5 | 25 | 18 | 30 | - |
| 全风化砂岩 | 4-1 | 300 | 6.5 | 19.0 | 30 | 22 | 60 | - |
| 强风化砂岩 | 4-2 | 500 | 9.0 | 19.5 | 36 | 28 | 100 | 4500 |
| 中风化砂岩 | 4-3 | 1300 | - |  |  |  |  |  |